福州市脱胎漆器技艺保护名录

（征求意见稿）

福州脱胎漆器是在恢复继承古代“夹纻胎”技法的基础上创新而成，是艺术与实用完美结合的传统工艺，是中国原创工艺技术的活化石，蕴含了福州悠久历史文化和独特的地域特色，其技艺主要分为制胎、髹饰。

一、制胎工艺

1.制模：用石膏制作脱胎模型，分为阴模与阳模。阴模是在泥塑或木胚器型的外面，用石膏进行翻模，用于阴脱法的胎体制作；阳模是在阴模内直接翻出完整形状的石膏模，用于阳脱法的胎体制作。

2.裱布：麻布涂刮上生漆面，裱褙在模具或器型上。

3.刮灰：用生漆加瓦灰调制成漆灰腻子，将之均匀刮涂在胎体上。通常分为刮粗灰、刮中灰、刮细灰。

4.磨灰：每一道刮灰阴干之后，使用磨石、砂纸等研磨材料，磨平糙面。

5.糙漆：在漆灰上髹涂黑推光漆，封闭灰面。

6.补抿和磨抿：在糙漆之后的表面漆磨破处、凹陷处，用黑推光漆调细瓦灰来补缀，称为“补抿”；阴干后,磨补抿处,称为“磨抿”。

二、髹饰工艺

（一）描绘工艺

1.素髹：即没有装饰图案的漆器，亦称“单色漆器”

2.薄料：即泥金泥银，在色漆中加入金粉或银粉，使色漆有金属光泽，用手掌沾漆料，轻拍在漆器表面。

3.台花：用锡箔贴在器物上，镂刻出纹饰，刷漆、磨显、推光。主要分为台白花、台彩、台填三大类。

4.暗花 在光地上用金地漆描绘图案，将干时贴银箔。待干透后罩透明漆，后细磨推光揩青。

5.晕金：厚填晕金漆，在漆面上轻敷细的金粉或银粉，利用敷擦金或银粉的疏密而得浓淡深浅之变化，使之有立体的明暗效果。分为有骨晕金和无骨晕，有勾勒轮廓线的即有骨晕金，无勾勒轮廓线的即无骨晕金。

6.描金：在漆器上用金地漆描画线条和图案，待金地漆将干时，贴上金箔。

7.描金彩绘：在光地漆面上以描金法勾画出图案的轮廓线条，再在其内以彩漆描绘。

8.抄山：用鼠毛笔沾金地漆画出山石树林或亭台楼阁的轮廓线、贴金箔，再进行彩绘。

9.金骨山水：用鼠毛笔沾金地漆直接在推光好的漆器上工笔描画山水，贴金箔。

（二）镶嵌工艺

1.蛋壳镶嵌：将蛋壳嵌于漆面，再罩漆磨平。

2.螺钿镶嵌：将螺钿嵌于漆面，再罩漆磨显

3.漆皮镶嵌：将漆皮片嵌于漆面，再罩漆磨平。

4.百宝镶嵌：将兽骨、玉石等百宝材料，嵌贴于漆面，再罩漆磨显。

（三）变涂工艺

1.起纹：在漆面上使用各种工具制作出纹理。

2.菠萝漆：以黄漆起花，再髹涂红漆，最后髹涂黑漆，磨出片云、圆花、松鳞等形状的斑纹。

3.漆皱：利用漆性引起皱。

4.漂漆：将稀释的漆倒入水中，再将载体插入取出，使载体呈现多变的漆纹。

5.仿窑变：漆调油稀释，髹涂在胎体上，自然流动下来，像陶瓷烧制的釉变效果。

6.裂纹：用猪血灰刮底，开裂后上漆，使其漆性变化而产生裂纹变化。

7.赤宝砂：用荷叶碎片起纹，贴银箔，罩红色或绿色透明漆，干后磨平推光。

（四）堆塑工艺

1.堆漆：不同层次的几种漆色互相交叠，堆成的花纹侧面显露出有规律的色层，具有浮雕效果。

2.堆灰：用瓦灰调生漆，堆涂在胎体上，呈现出不同的肌理效果.

3.印锦：用锦料在锦模上印出凹凸纹样的装饰件，用于粘贴在漆器胎体上。

4.搭染：在图案的轮廓线内涂金地漆，贴上银箔，沾少量色漆轻拍在银箔上，最后用黑色漆勾画出细节。

5.嵌金：在胎体上嵌金银，可以单独嵌金或单独嵌银，也可以金银混合镶嵌。

5.洒金：即撒金，用小金片均匀地撒在未干色漆上，干固后漆器面上显出金色光点。

6.贴箔：将金箔漆涂于漆胎，在漆将干未干之时，贴上金箔，或者银箔、铜箔、铝箔。

7.勾填：用描金法勾轮廓，再用厚料色漆厚填其间。

（五）雕填工艺

1.戗金：用刻刀在胎体上刻画线条图案，再将金箔贴进刻线之内，形成线条图案。

2.针刻：针刻技法与戗金有异曲同工之妙，不同是把刻刀换成刻针，刻画出更为细致的线条。

3.福犀：髹涂几十遍到几百遍不等，达到所需厚度后用刀制作出浮雕图案。典型的有雕漆、剔红、剔犀（即云雕）、剔彩等。

三、其它基本工艺

1.推光：用油均匀涂在胎体表面，在撒上细瓦灰，用手掌均匀推磨瓦灰，使漆面光亮。

2.揩青：用提庄漆在涂漆面，再把多余的漆擦去，置入荫房，干后褪青。

3.磨显:使用水砂纸等研磨材料，打磨显露出埋伏在面漆下的花纹。

4.罩明：漆地髹饰应用基本完成后，通体罩透明漆，使其下漆地的颜色含蓄地透显。